** 宝鸡市盈高金属材料有限公司**

**不锈钢粉末烧结滤芯规格表**

 **模压产品规格：直径mm\*长度mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ9.5\*25 | Φ12.5\*48 | Φ12.5\*20 | Φ12\*20 | Φ12\*27 | Φ15\*36 | Φ16\*35 | Φ18.5\*35 | Φ17\*67 |
| Φ19\*86 | Φ20\*25 | Φ21\*15\*40 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Φ20系列** | **Φ25系列** | **Φ30系列** | **Φ32系列** | **Φ38系列** | **Φ40系列** | **Φ45系列** | **Φ50系列** | **Φ55系列** |
| Φ20\*50 | Φ25\*100 | Φ30\*150（圆底） | Φ32\*200 | Φ38\*300 | Φ40\*300 | Φ45\*500 | Φ50\*300 | Φ55\*300 |
| Φ20\*100 | Φ25\*150 | Φ30\*250（圆底） | Φ32\*300 | Φ38\*500 | Φ40\*500 |  | Φ50\*500 | Φ55\*500 |
| Φ20\*150 | Φ25\*200 |  | Φ32\*350 | Φ38\*750 | Φ40\*750 |  | Φ50\*800 | Φ55\*800 |
| Φ20\*200 | Φ25\*300 |  | Φ32\*400 |  | Φ40\*1000 |  | Φ50\*1000 | Φ55\*1000 |
| Φ20\*250 | Φ25\*400 |  | Φ32\*450 |  |  |  | Φ50\*1200 | Φ55\*1200 |
|  | Φ25\*500 |  | Φ32\*500 |  |  |  | Φ50\*1500 | Φ55\*1500 |
|  | Φ25\*650 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Φ60系列** | **Φ65系列** | **Φ70系列** | **Φ80系列** | **Φ100系列** | **Φ120系列** |  |  |  |
| Φ60\*300 | Φ65\*300 | Φ70\*300 | Φ80\*200 | Φ100\*150 | Φ120\*300 |  |  |  |
| Φ60\*500 | Φ65\*500 | Φ70\*500 | Φ80\*500 | Φ100\*300 | Φ120\*500 |  |  |  |
| Φ60\*600 | Φ65\*750 | Φ70\*750 | Φ80\*1000 | Φ100\*500 | Φ120\*600 |  |  |  |
| Φ60\*800 | Φ65\*1000 | Φ70\*1000 | Φ80\*1200 | Φ100\*800 | Φ120\*800 |  |  |  |
| Φ60\*1000 | Φ65\*1500 |  |  | Φ100\*1000 |  |  |  |  |
| Φ60\*1500 |  |  |  | Φ100\*1400 |  |  |  |  |

 **等定压产品规格：直径mm\*长度mm**

注 1、以上长度1200mm以内都可做整支无需焊接，特殊规格及长度可对接、定做。

 2、过滤精度：0.5-65微米；厚度：2.5-3.0mm（允许偏差±0.5mm）；

 3、直径：允许偏差±1.5mm；接口方式：一般螺纹接口、特殊接口都可根据要求加工。